Пояснения к программе “Electron-Phonon 2T-kappa”

(полное название программы:

Two-temperature Thermal Conductivityity in Solid Metal

due to only Electron-Phonon Scattering)

Кинетическое уравнение для функции распределения  электронов в металле при их столкновении с фононами при наличии градиента электронной температуры выглядит следующим образом:

.

- импульс электрона, связанный с его волновым вектором соотношением .

Учитывая, что температура электронов зависит от их координат, имеем                                                                   . Учтем также, что  - групповая скорость электронов,

и кинетическое уравнение приобретает вид

,                                                              (1)

Установившаяся функция распределения электронов в приближении слабого градиента температуры записывается в виде

,

где  - фермиевская функция, функция распределения электронов при отсутствии поля.- поправка, связанная с градиентом температуры и малая в меру малости поля. -химический потенциал электронов.

Правая часть уравнения (1) – столкновительный член. В приближении времени релаксации с энергией электрона  он записывается в виде .

Учитывая малость и  , кинетическое уравнение (1) записываем как

,

Отсюда

,                   (2)

где

Распишем теперь более подробно столкновительный член уравнения (1).

Число электронов, покидающих в единицу времени элемент фазового объема при испускании фонона (,- волновой импульс фонона,- волновой импульс электрона после испускания фонона), равно:

(эффективная масса электронов, - скорость продольного звука). Множитель 2 здесь учитывает спиновое вырождение электронов.

- вероятность рассеяния электрона из состояния в состояние . При этом

,

(-плотность, -концентрация ионов, Z –заряд иона, -частота фонона).

- Фурье-компонента экранированного кулоновского взаимодействия иона с электроном с длиной экранирования , где постоянная экранирования определяется в томас-фермиевском приближении как

(-концентрация электронов). Тогда

.

- бозевская функция, . Она дает распределение фононов. На виде этого распределении не сказывается наличие градиента электронной температуры.

Число электронов, покидающих в единицу времени элемент фазового объема при поглощении фонона (,- волновой импульс фонона,- волновой импульс электрона до поглощения фонона):

Число электронов, входящих  в единицу времени в элемент фазового объема при испускании фонона (,- волновой импульс фонона,- волновой импульс электрона после испускания фонона):

Число электронов, входящих в единицу времени в элемент фазового объема при поглощении фонона (,- волновой импульс фонона,- волновой импульс электрона до поглощения фонона):

.

Учитывая, что столкновения квазиупругие, , получаем

число электронов, покидающих в единицу времени элемент фазового объема при испускании фонона (,- волновой импульс фонона,- волновой импульс электрона после испускания фонона):

.

Число электронов, покидающих в единицу времени элемент фазового объема при поглощении фонона (,- волновой импульс фонона,- волновой импульс электрона до поглощения фонона):

Число электронов, входящих  в единицу времени в элемент фазового объема при испускании фонона (,- волновой импульс фонона,- волновой импульс электрона после испускания фонона):

Число электронов, входящих в единицу времени в элемент фазового объема при поглощении фонона (,- волновой импульс фонона,- волновой импульс электрона до поглощения фонона):

.

Изменение числа электронов в единицу времени в элементе фазового объема  за счет столкновения с фононами

Подставляя сюда  в виде (2), получаем

Учитывая , что при квазиупругих столкновениях ||=||= и вводя угол  между и, угол  между и , а также угол  между и и угол  между плоскостями,  и , , получаем

(3)

При этом имеем

,

откуда

.                                 (4)

Если записать , то при интегрировании по  последнее слагаемое в (4) дает нуль, и из уравнения (3) получаем

Тогда

,

где

.          (5)

Учитывая, что - угол между векторами и  , равными по модулю , и , имеем

.

Интегрирование по при заданном заменяем интегрированием по (по . ). Обозначаем аргумент - функции

,                                              (6)

где , а -угол между и . Тогда

.

Но из (6) получаем , поэтому

.

Введением переменной  выражение (5) для частоты столкновения с фононами электрона с волновым вектором может быть переписано в виде

.

(7)

При  имеем , тогда из (6) следует, что интегрирование по   при  ведется в пределах от  до .

Учитывая, что и - модули векторов, нижний предел здесь всегда отрицательный (). Для того,  чтобы интегрирование дельта-функции  в выражении для  парциальной частоты столкновений (7) давало отличный от нуля результат, необходимо, чтобы верхний предел был положительным ().

Из условия  получаем . Учитывая еще, что (- дебаевский квазиимпульс, ), получаем область интегрирования в плоскости p-q:

p

Тогда при испускании фононов частота столкновений с ними электрона с импульсом

,

и при поглощении фононов

Согласно рисунку, интегрирование по  ведется от 0 до  при , и от 0 до при .

По найденной полной частоте столкновений электрона с импульсом  с фононами как  при их испускании, так и при их поглощениикоэффициент электронной теплопроводности находится как

.

Учитывая, что , имеем

Тогда

.

Введем среднюю частоту электрон-фононных столкновений и условия, что согласно Друде равняется

.

Отсюда

.

Входящую сюда теплоемкость при постоянном объеме, приходящуюся на единицу объема, , вычисляем как

,

где

.

Средний квадрат скорости электронов находим как